# 预制混凝土构件生产监理细则

一、预制构件生产的专业特点

1.预制构件生产线主要有固定工厂和移动工厂。固定工厂生产线主要有模台移动生产线、模台固定装备移动生产线、长线台座生产线三类。长线台座生产线一般生产预应力构件采用。大多数预制构件工厂采用模台移动和模台固定两种生产线。移动工厂一般采用固定台模生产线，目前应用较少。

2.预制构件生产线厂房和车间主要包含原材料存放车间、混凝土搅拌站、钢筋加工车间、模具加工车间、生产线车间、构件存放场地。预制构件生产设备包含混凝土搅拌设备、钢筋加工设备、生产线设备和起重运输设备。

3.固定台模生产线适合于预制柱、梁、楼梯、其他复杂构件生产。移动模台生产线适合预制墙板、楼板、阳台板生产。

4.预制构件生产工艺流程；模具清扫与组装、钢筋与预埋件加工及安装、混凝土浇筑及表面处理、养护、脱模、存储、检验、标识、运输。

5.预制构件生产质量控制：从原材料进厂进行抽样送检，检验合格后方可用于预制构件生产。预制构件生产过程中加强各环节各工序的质量控制措施。预制构件出厂前监理应预制构件进行成品和资料检验，合格后方可出厂。

二、预制构件生产监理工作范围

预制构件生产质量控制：从原材料进厂进行抽样送检，检验合格后方可用于预制构件生产。预制构件生产过程中加强各环节各工序的质量控制措施。预制构件出厂前监理应预制构件进行成品和资料检验。

- 三、驻场监理组织机构

驻厂监理机构应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，根据工作需要，可设置总监理工程师代表。

四、预制构件生产监理工作流程

审核构件厂生产加工方案

审核构件厂营业执照、安全生产许可证、资质等

审核构件厂企业标准

生产前期准备检查

预制构件生产用原材料、配件、半成品进厂检验试验（见证取样）

生产用设备：混凝土设备、钢筋加工设备、生产线设备和起重运输设备检查

生产用检测、试验、张拉、计量等设备及仪器仪表标定检查

存放场地检查

构件厂生产人员配备和分工检查

不合格

生产准备工作检查情况

监理工作联系单

合格

开始生产

模具检查

检查钢筋规格、数量、间距、绑扎、弯折

预留预埋管线等检查

保护层检查

门窗、保温板等检查

生产过程检查

隐蔽工程检查

不合格

下发监理通知单

合格

混凝土浇筑旁站

不合格

混凝土养护巡检

下发监理通知单

合格

整改合格

不合格

拆模后外观和尺寸偏差检查

下发监理通知单

整改合格

预制构件吊运、场地存放

合格

混凝土出厂强度检测、其他合同约定性能检测

简支类预制构件结构性能检验

预制构件实体检验

过程资料归档

成品检查

说

合格

不合格

签发出厂合格证（准用证）

下发监理通知单

整改合格

装车运输出厂

五、预制构件生产监理工作要点

1.选定预制加工构件厂，协助甲方在预制厂的合格供应商内选择加工厂，从营业执照、许可证、生产规模、企业标准、试验室等级进行审核。最终选定预制加工的供应商。

2.审核构件加工厂的预制构件生产加工方案、进度方案，方案内要体现质量控制措施，验收措施、合格标准；预制构件生产工艺流程应合理，根据不同项目预制构件的特点采用不同的生产工艺，构件的生产、存放场地布置应满足产能要求。构件存放场地应满足存放、起吊设备、大型运输车辆对场地的要求。加工、供应计划是否满足现场施工要求。

3.审核企业标准，标准内容要体现生产工艺及生产计划、质量控制标准、检验检测方法、成品存放、运输方案等；生产计划：模具计划、原材料和配件进厂计划、机械和人力计划、构件生产计划、存储和运输计划等；生产工艺：包括工艺流程、技术参数、操作规程、检查要求等；质量控制标准：质量控制体系、原材料进厂质量管控、生产过程质量控制、预制构件成品质量检验等；检验检测措施：检验标准、检验数量、检验程序、检测内容、验收人员等；构件生产人员配备和分工：包括技术人员、管理人员、生产作业人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等。

4.原材料质量：预制构件生产主要原材料，水泥、钢材、外加剂、脱模剂、砂、石材料、套筒、连接件、预埋件、保温材料、吊装件、其它辅助配件等，选择招标指定的生产厂家。材料和配件进厂后，工厂试验室按批次100％取样检定，检验合格后才准予使用。监理监督构件厂检查搅拌系统是否完全执行输入命令，按配合比进行搅拌，计量偏差是否控制在允许误差范围内。

原材料及配件检验批：

预制构件生产单位将采购的同一厂家同批次材料、配件及半成品用于生产不同工程的预制构件时，可统一划分检验批；获得认证的或来源稳定且连续三批均一次检验合格的原材料及配件，进场检验时检验批的容量可按本标准的有关规定扩大一倍，且检验批容量仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，且该种原材料或配件不得再次扩大检验批容量。

（1）钢筋进厂时，应全数检查外观质量，并应按国家现行有关标准的规定抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定，检查数量应按进厂批次和产品的抽样检验方案确定。

（2）成型钢筋检验：同一厂家、同一类型且同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不应少于3个。对采用热轧钢筋为原材料的成型钢筋，加工过程中一般对钢筋的性能改变较小，机械加工的误差处于可控范围内，当有监理方的代表驻厂监督加工过程并能提交该批成型钢筋的原材料见证检验报告的情况下，可以减少部分检验项目，可只进行重量偏差检验。

（3）预应力筋锚具、夹具和连接器检验：同一厂家、同一型号、同一规格且同一批号的锚具不超过2000套为一批，夹具和连接器不超过500套为一批； 每批随机抽取2％的锚具（夹具或连接器）且不少于10套进行外观质量和尺寸偏差检验，每批随机抽取3％的锚具（夹具或连接器）且不少于5套对有硬度要求的零件进行硬度检验，经上述两项检验合格后，应从同批锚具中随机抽取6套锚具（夹具或连接器）组成3个预应力锚具组装件，进行静载锚固性能试验；

（4）水泥检验：同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级且连续进厂的硅酸盐水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批；同一厂家、同一强度等级、同白度且连续进厂的白色硅酸盐水泥，不超过50t为一批，按批抽取试样进行水泥强度、安定性和凝结时间检验；

（5）矿物掺合料检验：同一厂家、同一品种、同一技术指标的矿物掺合料，粉煤灰和粒化高炉矿渣粉不超过200t为一批，硅灰不超过30t为一批，按批抽取试样进行细度（比表面积）、需水量比（流动度比）和烧失量（活性指数）试验；

（6）减水剂检验：同一厂家、同一品种的减水剂，掺量大于1％(含1％)的产品不超过100t为一批，掺量小于1％的产品不超过50t为一批，按批抽取试样进行减水率、1d抗压强度比、固体含量、含水率、pH值和密度试验；

（7）骨料检验：同一厂家(产地)且同一规格的骨料，不超过400m3或600t为一批，天然细骨料按批抽取试样进行颗粒级配、细度模数、含泥量和泥块含量试验；机制砂和混合砂应进行石粉含量（含亚甲蓝）试验；再生细骨料还应进行微粉含量、再生胶砂需水量比和表观密度试验；天然粗骨料按批抽取试样进行颗粒级配、含泥量、泥块含量和针片状颗粒含量试验，压碎指标可根据工程需要进行检验；再生粗骨料应增加微粉含量、吸水率、压碎指标和表观密度试验；

（8）轻集料检验：同一类别、同一规格且同密度等级，不超过200m3为一批，批抽取试样进行细度模数和堆积密度试验，高强轻细集料还应进行强度标号试验；

（9）钢纤维和有机合成纤维检验：用于同一工程的相同品种且相同规格的钢纤维，不超过20t为一批；用于同一工程的相同品种且相同规格的合成纤维，不超过50t为一批，按批抽取试样进行纤维抗拉强度、初始模量、断裂伸长率、耐碱性能、分散性相对误差和混凝土抗压强度比试验，增韧纤维还应进行韧性指数和抗冲击次数比试验；

（10）套筒检验：同原材料、同炉（批）号、同类型、同规格的灌浆套筒，每1000个为一个批次，不足1000个仍作为一个检验批，每批随机抽取10个灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差；

（11）灌浆料检验：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批，对灌浆料拌合物30min流动度、泌水率及3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验，对于用量不超过50t的工程，则仅进行一次检验即可。

（12）保温材料检验：夹心保温外墙板用保温板材，同厂家、同品种每5000m2为一个批次，每批复试1次，复试项目为导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能；

（13）预埋吊件检验：同厂家、同品种、同规格的吊件，每10000个为一个批次，每批抽3个进行复试，力学性能检验可参考相关产品标准；

（14）拉接件检验：同厂家、同品种、同规格夹心保温外墙板用拉接件，每10000个为一个批次，每批抽3个进行检验，检验外观质量、标识和尺寸偏差。拉结件力学性能检验可参考相关产品标准；

5.模具的制作和组装：模具使用的钢材应符合质量合格的钢材，模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确，应牢固、严密、不漏浆，并符合构件的精度要求。模具存放场地应平整、坚实、不应有积水，模具应清理干净，模具表面除饰面材料铺贴面范围外，应均匀涂刷脱模剂。

6.面砖反打施工，面砖进厂进行验收，在模具内铺面砖前，应对面砖进行筛选，确保面砖尺寸误差在受控范围内，无色差、无裂缝掉角等质量缺陷。入模面砖表面平整，缝隙应横平竖直，缝隙宽度均匀符合设计要求，缝隙应进行密封处理。

7.钢筋骨架尺寸应准确，钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求，钢筋骨架入模后不得移动，并确保保护层厚度。

8.预埋件、吊件、套筒、接驳器、预留孔、保温板等材料应合格，品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确，定位牢固。

9.门窗框安装，窗框进厂进行外观验收，品种、规格、尺寸、性能和开启方向、型材壁厚、连接方式等符合设计和规范要求，并提供门窗的质保资料。窗框安装在限位框上，门窗框应采取包裹遮盖等保护措施，窗框安装应位置正确，方向正确，横平竖直，对安装质量进行验收。

10.预制构件钢筋及配件入模后，自检合格后，报驻厂监理检验，应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收，经验收合格后方可浇筑混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单，并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求，并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实，不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等，随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等，出现变形移位及时采取措施。

11.蒸汽养护：遮盖符合蒸汽养护要求、静养（2~3h）、升温（10~20℃/h）、降温（10℃/h）、最高养护温度不宜超过70℃。预制构件脱模时的表面温度与环境温度的差值不宜超过25℃。

12.构件脱模和修补，当混凝土强度达到脱模强度时（根据同条件养护试块抗压强度确定），方可脱模。脱模后对预制构件进行验收，预制构件的外观质量缺陷根据其影响预制构件的结构性能和使用功能的严重程度，可按下表规定划分严重缺陷和一般缺陷。

预制构件外观质量缺陷

| 项目 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 钢筋未被混凝土完全包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 连接部位缺陷 | 连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、表面翘曲、表面凹凸不平、外装饰材料粘结不牢、位置偏差、嵌缝没有达到横平竖直 | 清水混凝土构件、有外装饰的混凝土构件出现影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、起砂、掉皮、污染 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝、裂缝宽度大于0.3mm、且裂缝长度超过300mm | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 破损 | 由于运输、存放中出现磕碰导致构件表面混凝土破碎、掉块等 | 构件主要受力部位有影响结构性能、使用功能的破损；影响钢筋、连接件、预埋件锚固的破损 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的破损 |

预制构件出模后应及时对其外观质量进行全数目测检查。预制构件外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷应制定技术处理方案进行处理并重新检验，对出现的一般缺陷应进行修整并达到合格。

12.预制构件出厂前的验收，构件厂应建立产品数据库，对构件产品进行统一编码，建立产品档案，对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪，在产品醒目位置做明显标识。预制构件运输宜采用平板汽车、专用运输架，预制构件出厂强度达到运输要求，有符合要求的成品保护措施，预制装车前，监理对预制构件再次验收，符合要求后准许出厂，并在预制构件上签章（监理验收合格章）。

六、预制构件生产的监理工作方法及措施

1.审核构件厂的营业执照、安全生产许可证、资质文件、业绩、试验室等。

2.审核审核构件厂的预制构件生产方案及企业标准，方案内要体现质量控制措施，验收措施、合格标准和进度计划；

3.审核构件厂相关生产设备设施标定是否合格。并填写检查设备确认表。

4.审核构件生产人员配备和分工：包括技术人员、管理人员、生产作业人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等。并填写人员确认表，构件厂情况审核确认记录表。

5.驻厂监理工程师对预制构件的生产进行全过程巡视、旁站和平行检验，对检查结果进行确认。

（1）对构件生产用原材料进行验收，进厂检验、核对质保资料、见证取样复试，材料合格，在材料报审表上签认。 对必要的试验检验，见证取样和试件制作封样。

（2）对套筒灌浆连接接头检验试件、灌浆料试块制作进行见证封样。检验合格后该批次套筒方可用于预制构件生产，并在检验合格报审表上签字确认。

（3）对模具进行验收，是否安全可靠，并填写模具检验记录。

（4）对钢筋加工和骨架的绑扎进行验收，预埋件、预留孔、吊点、接驳器、门框、保温板等进行隐蔽工程验收，并留有隐蔽影像资料，对验收合格的给予签认。

（5）审核混凝土配合比，见证混凝土塌落度、试块制作和试验，监控混凝土浇筑、振捣、养护过程，并填写混凝土浇筑旁站记录。

（6）对拆模后混凝土构件外观质量、尺寸偏差等进行检查，并填写检查记录。

（7） 对构件养护、脱模、吊运过程、存放场地进行巡视检查，并记录监理日志。

6.对预制构件出厂前进行实体检验和资料检验，对检验合格的预制构件，在合格证（准用证）上盖监理验收合格专用章。

7.进行预制构件生产过程的资监理料归档。

附驻厂监理日常用表

附表1

构件厂情况检查记录	1

附表2 构件厂生产工方案报审表	2

附表3 工程开工报审表	3

附表4 工程材料、构配件、设备报审表	4

附表5 报审、报验表	5

附表6 模具检验记录	6

附表7 门窗框平行检验记录	7

附表8 钢筋（丝）试验报告	8

附表9 砂试验报告	9

附表10 碎（卵）石试验报告	10

附表11 水泥试验报告	11

附表12 混凝土抗渗试验报告	12

附表13 混凝土抗压强度试验报告	13

附表14 混凝土配合比通知单	14

附表15 混凝土试件抗压强度统计评定记录	15

附表16 预制混凝土构件出厂合格证	16

附表17 旁站记录（混凝土浇筑）	17

附表18 旁站记录（预应力筋张拉）	18

附表19 隐蔽工程检查验收记录	19

附表20 钢筋检验记录	20

附表21 预埋件、预留孔洞检验记录	21

附表22 连接件检验记录	22

附表23 隐蔽工程检查验收记录汇总目录	23

附表24 生产暂停令	24

附表25 生产复工令	25

附表26 预制构件检验批质量验收记录表	26

附表27 预制楼板外形尺寸检验记录	28

附表28 预制墙板外形尺寸检验记录	29

附表29 预制梁柱桁架构件外形尺寸检验记录	31

附表30 预制楼梯构件外形尺寸检验记录	33

附表31 装饰构件外观尺寸检验记录	34

附表32 混凝土预制构件观感质量检查记录	34

附表33 混凝土结预制构件结构实体检验资料核查记录	35

附表34 混凝土预制构件质量控制资料核查记录	37

附表35 巡视检查记录	38

附表36 监理通知单	39

附表37 联系函	40

# 附表1 构件厂情况检查记录

| 构件厂名称 | XXXX预制构件厂 |
| --- | --- |
| 一、企业基本情况 1.营业执照 R有 无 备注： 2.安全生产许可证 R有 无 备注： 3.管理体系和制度 R有 无 备注： 4.工程业绩 R有 无 备注： 5.试验室 R有 无 备注： 6.生产方案 R有 无 R可行 不可行 备注： 7.企业标准 R有 无 R可行 不可行 备注： 二、设备 1.混凝土制备设备 R合格 不合格 备注： 2.钢筋加工设备 R合格 不合格 备注： 3.生产线设备 R合格 不合格 备注： 4.养护设备 R合格 不合格 备注： 5.起重运输设备 R合格 不合格 备注： 6.检测设备 R已标定 未标定 备注： 7.试验设备 R已标定 未标定 备注： 8.张拉设备 R已标定 未标定 备注： 9.计量设备 R已标定 未标定 备注： 10.其它 备注： 三、人员配备及分工 1.管理人员 数量： 备注： 2.技术人员 数量： 备注：测量人员、检查人员 3.生产作业人员 数量： 备注：钢筋工、混凝土浇筑工等 4.专职安全生产管理人员 数量： 备注： 5.特种作业人员 数量： 备注：吊车工、电工、焊工等 6.其他作业人员 数量： 备注：司机等 监理工程师（签字）： XX年XX月XX日 |  |

# 附表2 构件厂生产工方案报审表

| 构件厂 | XXX | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （项目监理机构） 我方已完成 xxx 构件生产方案的编制和审批，请予以审查。 附： 生产方案 XXX构件厂（盖章） 总工程师/技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 审核意见： 监理单位（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式两份，驻厂监理单位、构件厂各一份。 |  |  |  |

# 附表3 原材料、构配件、设备报审表

| 构件厂 | XXX | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位）于 年 月 日进场的用于 部位的， 经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件： 1. 工程材料、构配件或设备清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果 XXX构件厂（盖章） 生产经理/技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式两份，监理单位、构件厂各一份。 |  |  |  |

# 附表4 构件生产过程报审、报验表

| 构件厂 | XXX | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （监理单位） 我方已完成 工作,经自检合格，请予以审查或验收。 附件：  构件生产过程模具、钢筋检验资料  隐蔽工程质量检验资料  预制构件外观、尺寸偏差检验资料  试验室检测证明资料  其他 XXX构件厂（盖章） 生产经理/技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 审查或验收意见： 监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式两份，监理单位、构件厂各一份。 |  |  |  |

# 附表5 模具检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，XXX预制楼板模具。 |  |
| 实测检查内容： 预制构件模具组装尺寸检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 长度; ≤6m; +1，-2. >6m且≥12m; +2，-4. >12m; +3，-5. 2; 宽度、高（厚）度; 墙板; +1，-2. 3; 其他构件; +2，-4. 4; 底模表面平整度; 2. 5; 对角线差值; 3. 6; 侧向弯曲; L/1500，且≤5. 7; 翘曲; L/1500. 8; 组装缝隙; 1. 9; 端模与侧模高低差; 1. 注：1、L为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸（mm）； 检查方法： - 长度：激光测距仪或钢尺四边测量平行构件高度方向，取其中偏差绝对值较大处； - 宽度、高（厚）度：用尺测量两端和中部，取其中偏差绝对值较大处； - 底模表面平整度：2m靠尺和塞尺测量； - 对角线差值：用尺测量对角线； - 侧向弯曲：拉线，钢角尺测量侧向弯曲最大处； - 翘曲：对角拉线测量交点间距离的2倍； - 组装缝隙：用塞尺或赛片测量，取最大值； - 端模与侧模高低差：钢尺测量。 |
| 存在问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表6 钢筋检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预制楼板板底钢筋、桁架钢筋网片绑扎入模。 |  |
| 实测检查内容： 1预制板YB-1：设计尺寸2400X3630，配筋Φ8@200，桁架钢筋3组桁架钢筋，保护层厚度：15mm，混凝土C30。 2钢筋网片和桁架钢筋检查项目如下： （1）板底钢筋检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 钢筋网片; 长; ±5. 宽; ±5. 网眼尺寸; ±10. 对角线差; 5. 端头不齐; 5. 钢筋骨架; 长; 0，-5. 宽; ±5. 高（厚）; ±5. 主筋间距; ±10. 排距; ±5. 箍筋间距; ±10. 钢筋弯起点位置; 15. 端头不齐; 5. 2; 保护层厚度; 柱、梁; ±5. 板、墙; ±3. 检查方法：钢尺连续检查三档，取偏差最大值。 （2）桁架钢筋检查内容： 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 长度; ±10. 2; 宽度; +1，-3. 3; 高度; ±5. 4; 翘曲; ≤5. 5; 桁架钢筋间距; ±10. |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表7 预埋件、预留孔洞检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预埋件、预留孔洞。 |  |
| 实测检查内容： 预埋件、预留孔洞检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 预埋钢板、建筑幕墙用槽式预埋组件; 中心位置; 3. 平面高差; ±2. 2; 预埋管、电线盒、电线管水平或垂直方向的中线位置偏移、浆锚搭接预留孔（或波纹管）; 2. 3; 插筋; 中心位置; 3. 外露长度; +10，0. 4; 吊环; 中心位置; 3. 外露长度; 0，-5. 5; 预埋螺栓; 中心位置; 3. 外露长度; +5，0. 6; 预埋螺母; 中心位置; 2. 外露长度; ±1. 7; 预留洞; 中心线位置; 3. 尺寸; 0，+3. 8; 灌浆套筒及预留钢筋; 灌浆套筒中心位置; 1. 连接钢筋中心位置; 1. 连接钢筋外露长度; +5，0. 检查方法： 1. 中心、中心线位置：用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值； 2. 平面高差：刚尺或塞尺检查； 3. 项次2：用尺量两个方向的中心线位置，取其中较大值； 4. 外露长度：用尺测量； 5. 尺寸：用尺量纵横两个方向尺寸，取其中较大值； |
| 存在问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表8 保温板和连接件检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预制夹心墙板保温板连接件。 |  |
| 实测检查内容： 连接件检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 保温板; 表面平整度; 3. 接缝高差; 1.5. 接缝宽度; 1.5. 2; 连接件; 中心位置; 3. 外露长度; 0，+5. 倾斜度; ±2o. 检查方法： 1. 中心、中心线位置：用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值； 2. 接缝高差、宽度：钢尺或塞尺检查； 3. 外露长度：用尺测量； 4. 尺寸：用尺量纵横两个方向尺寸，取其中较大值； |
| 存在问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表9 门窗框检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预制墙板窗框。 |  |
| 实测检查内容： 门窗框检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 锚固脚片; 中心线位置; 5. 外露长度; 0，+5. 2; 门窗框位置; 2. 3; 门窗框高、宽; ±2. 4; 门窗框对角线; ±2. 5; 门窗框平整度; 2. 检查方法： 1.项次1-4：钢尺检查； 2.门窗框平整度：靠尺检查； |
| 存在问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表10 混凝土浇筑前隐蔽工程检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 隐蔽工程检验部位：XXX项目，XXX预制墙板。 |  |
| 隐蔽工程检验内容：预埋线盒、预埋管线、预埋件、钢筋 |  |
| 隐蔽工程检查依据： 隐蔽工程检查内容： - 钢筋连接套筒 - 钢筋 - 脱模预埋件 - 预埋线管 - 预埋线盒 - 保护层 |  |
| 检查结论： R同意隐蔽 □不同意隐蔽，修改后复查： |  |
| 复查结论： £同意隐蔽 □不同意隐蔽，修改后复查： |  |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师 年 月 日 |

# 附表11 隐蔽工程检查验收记录汇总目录

| 序号 | 隐蔽工程名称和部位 |  | 隐蔽时间 |  | 检查验收意见 |  | 参检人员姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  | 资料整理人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |

# 附表12 巡检记录（预制构件钢筋绑扎）

| 旁站记录表A-1 |  | 资料标号：XXX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XXX项目 |  |  |
| 巡检部位和工序 | X#楼X层预制楼梯钢筋绑扎 | 构件生产单位 | XXXX预制构件厂 |
| 巡检开始时间 | X年X月X日 X时X分 | 巡检结束时间 | X年X月X日 X时X分 |
| 巡检部位和工序实施情况： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） |  |  |  |

# 附表13 巡检记录（预制构件脱模、吊装）

| 旁站记录表A-1 |  | 资料标号：XXX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XXX项目 |  |  |
| 巡检部位和工序 | X#楼X层预制底板脱模吊装 | 构件生产单位 | XXXX预制构件厂 |
| 巡检开始时间 | X年X月X日 X时X分 | 巡检结束时间 | X年X月X日 X时X分 |
| 巡检部位和工序实施情况： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） |  |  |  |

# 附表14 旁站记录（构件混凝土浇筑）

| 旁站记录表A-1 |  | 资料标号：XXX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XXX项目 |  |  |
| 旁站部位和工序 | X#楼X层预制墙板混凝土浇筑 | 构件生产单位 | XXXX预制构件厂 |
| 旁站开始时间 | X年X月X日 X时X分 | 旁站结束时间 | X年X月X日 X时X分 |
| 旁站部位和工序实施情况： 预制墙板XXX （1）规格尺寸：预制构件为内剪力墙墙板，尺寸为1700X2750X200。纵向配筋为Φ12+Φ6@200间隔布置，箍筋为Φ8@200，混凝土强度等级为C30； （2）预留预埋：共有预埋件3种，M1为预埋吊钩，M2为脱模和斜支撑预埋件，周边M3为现浇模板对拉螺栓预埋件。预埋Φ25电线管长度1200mm，预埋86盒1个； （3）粗糙面：上下左右4面均设置粗糙面，下表面有灌浆套筒。 模具：组合钢模，台座固定；钢筋出侧面模具采用橡胶 钢筋：钢筋笼整体绑扎吊装入模，灌浆套筒在侧模面用内埋螺栓固定。 混凝土浇筑旁站预控内容： 1浇筑方案：R有 □无 □可行 □不可行 2劳动力组织：符合要求 □不符合要求 3机械配置：符合要求 □不符合要求 4重点控制部位：坍落度 振捣 保护层 □表面压光 □漏浆 □浇筑时间 5混凝土配合比：有配合比单和材料质保书 □无配合比单和材料质保书 |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 发现的问题及处理情况： 1实测坍落度：实测坍落度 cm，合格，在误差允许范围内。 2混凝土质量：和易性好 □和易性差 泌水性符合要求 □泌水性不符合要求 □有离析现象 无离析现象 3振捣方式：□间距过大 □振捣时间过短 □振捣时间过长 振捣时间适宜 有漏振现象 □无漏振现象 □有爆模现象 4收光质量：□时间掌握过短 □时间掌握过长 时间掌握适宜 □收光时加水 □收光时撒干水泥 5砼试块留置：按要求留置 3 组 □留置同条件养护试块 组 抗渗 1 组 6特殊情况：□误操作 □停电 □工伤 7其他问题：混凝土浇筑过程中，操作工布料机操作不熟练，混凝土用料估算不够准确。 总结：当即要求对个别漏振位置进行整改，并提醒注意混凝土搅拌量的控制，表面压光操作不熟练，要求重新进行压光处理。并提示混凝土浇筑完成后，应静养2-3小时后进行蒸汽养护。 旁站监理人员（签字） |  |  |  |

# 附表15 旁站记录（预应力筋张拉）

| 旁站记录表A-1 |  | 资料标号：XXX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XXXX预制构件厂 |  |  |
| 旁站部位和工序 | X#楼X层预制梁预应力筋张拉 | 构件生产单位 |  |
| 旁站开始时间 | X年X月X日 X时X分 | 旁站结束时间 | X年X月X日 X时X分 |
| 旁站部位和工序实施情况： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） |  |  |  |

# 附表16 生产暂停令

| 工程名称： | 123 | 编号： | 001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （构件厂） 由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起， 暂停 构件（生产）施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式两份，监理单位、构件厂各一份。 |  |  |  |

# 附表17 生产复工令

| 工程名称： | 123 | 编号： | 001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： （构件厂） 我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停施工的 构件（生产）， 经查已具备复工条件，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件：生产复工报审表 监理单位（盖章） 监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本表一式两份，监理单位、构件厂各一份。 |  |  |  |

# 附表18 预制构件检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件厂 |  |  |  |  |  |  | 构件厂负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批容量 |  |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 7.2.1 | 构件出厂质量合格证明文件或质量检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 | 结构性能（实体）检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3 | 外观质量严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.4 | 构件表面饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.5 | 钢筋连接套筒抗拉强度检验检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 7.2.6 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.7 | 粗糙面和键槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.8 | 饰面外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.9 | 预埋件、预留插筋、预埋管线、预留孔、预留洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.10 | 外形尺寸 | 长度 |  | 梁、柱桁架、楼板 | <12m |  | ±5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥12m且<18m |  | ±10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥18m |  | ±20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板（高度） |  |  | ±4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  | 楼板、梁、柱 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  | ±4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  | 柱、梁、楼板 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差值 |  | 楼板、梁柱 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  | 内表面 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外表面 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲 |  | 柱、梁、楼板 |  |  | L/750且≤20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  | L/1000且≤20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 翘曲 |  | 柱、梁、楼板 |  |  | L/750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙板 |  |  | L/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件 | 预埋螺栓 |  | 中心线位置偏移 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平面高差 | 0，-5 |  |  |
|  |  |  | 预埋线盒、电盒 | 水平方向中心位置偏差 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 垂直位置 | 0，-5 |  |  |
|  |  | 预留孔洞 |  | 中心线位置 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 孔尺寸 | ±5 |  |  |
|  |  | 预留插筋 |  | 中心线位置 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度 | ±5 |  |  |
|  |  | 吊环、木砖 |  | 中心线位置偏移 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度 | 0，-10 |  |  |
|  |  | 桁架钢筋高度 |  |  | +5，0 |  |  |
|  |  | 键槽 |  | 中心线位置偏移 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 长度、宽度 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | 深度 | ±5 |  |  |
|  |  | 灌浆套筒及连接钢筋 |  | 灌浆套筒中心线位置 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 连接钢筋中心线位置 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 连接钢筋外露长度 | +10，0 |  |  |
|  | 7.2.11装饰外观尺寸偏差 | 通用 |  | 表面平整度 | 2 |  |  |
|  |  | 石材和面砖 |  | 立面垂直度 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 阳角方正 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 上口平直 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 接缝平直 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 接缝深度 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | 接缝宽度 | ±2 |  |  |
|  | 7.2.12 | 钢筋保护厚度 |  | 梁类构件 | +10，-7 |  |  |
|  |  |  |  | 板类构件 | +8，-5 |  |  |
| 构件厂检查结果 |  |  |  | 构件厂质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收意见 |  |  |  | 监理工程师： 总监理工程师（代表）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、L为构件长度（mm）。

2、检查中心线和孔洞尺寸偏差时，沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差较大值。

# 附表19 预制混凝土构件出厂合格证

| 预制构件出厂合格证（准用证） |  |  |  |  |  |  | 合格证编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 子项号 |  |  |  |  |  |
| 预制构件使用部位 |  |  |  |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |  |  |
| 预制构件种类 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 供应数量 |  |  |  |
| 预制构件制作单位 |  |  |  |  |  |  | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 预制构件图纸 |  |  |  |  |  |  | 混凝土设计强度等级 |  |  |  |  |  |
| 混凝土浇筑日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 构件出厂日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 检验评定结果 | 混凝土抗压强度 |  |  |  |  |  | 受力主筋 |  |  |  |  |  |
|  | 试验编号 |  |  | 达到设计强度（%） |  |  | 试验编号 |  |  | 力学性能 |  |  |
|  | 钢筋连接套筒 |  |  |  |  |  | 箍筋 |  |  |  |  |  |
|  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  | 试验编号 |  |  | 力学性能 |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |  |  |  | 面层装饰材料 |  |  |  |  |  |
|  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  |
|  | 预埋吊件 |  |  |  |  |  | 连接件 |  |  |  |  |  |
|  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  |
|  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  | 外观与尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 资料编号 |  |  | 检验结论 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 质量状况 |  |  |
|  | 预应力 |  |  |  |  |  | 套筒灌浆连接 |  |  |  |  |  |
|  | 资料编号 |  |  | 施工记录 |  |  | 试验编号 |  |  | 试验结论 |  |  |
|  | 结构性能 |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |
|  | 试验结论 |  |  | 试验编号 |  |  | 检验结论 |  |  | 资料编号 |  |  |
|  | 构件实体 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 检验结论 |  |  | 资料编号 |  |  | 检验结论 |  |  | 资料编号 |  |  |
| 备注信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |
| 构件制作单位技术/质量负责人 |  | 日期 年 月 日 |  |  |  | 填表人 |  | 日期 年 月 日 |  |  | 盖章 |  |
| 监理单位技术负责人 |  | 日期 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师 |  | 日期 年 月 日 |  |  | 盖章 |  |

# 附表20 预制楼板外形尺寸检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，XXX预制楼板。 |  |
| 实测检查内容： XX楼板检查内容 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 规格 尺寸; 长度; ＜12m; ±5. ≥12m且<18m; ±10. ≥18m; ±20. 2; 宽度; ±5. 3; 厚度; ±5. 4; 对角线差; 6. 5; 外形; 表面平整度; 内表面; 4. 外表面; 3. 6; 侧向弯曲; L/750且≤20. 7; 翘曲; L/750. 8; 预埋件; 预埋螺栓; 中心线位置偏移; 2. 外露长度; +10，-5. 9; 预埋钢板; 中心线位置偏差; 5. 平面高差; 0，-5. 10; 预埋线盒、电盒; 水平方向中心位置偏差; 10. 垂直位置; 0，-5. 11; 预留孔洞; 中心线位置偏移; 5. 洞口尺寸; ±5. 12; 预留插筋; 中心线位置偏移; 3. 外露长度; ±5. 13; 吊环、木砖; 中心线位置偏移; 10. 外露长度; 0，-10. 14; 桁架钢筋高度; +5，0. |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

# 附表21 预制墙板外形尺寸检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预制墙板。 |  |
| 实测检查内容： 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 规格尺寸; 高度; ±4. 2; 宽度; ±4. 3; 厚度; ±3. 4; 对角线差; 5. 5; 外形; 表面平整度; 内表面; 4. 外表面; 3. 6; 侧向弯曲; L/1000且≤20. 7; 翘曲; L/1000. 8; 预埋件; 预埋螺栓; 中心线位置偏移; 2. 外露长度; +10，-5. 9; 预埋钢板; 中心线位置偏差; 5. 平面高差; 0，-5. 10; 预埋线盒、电; 水平方向中心位置偏差; 10. 垂直位置; 0，-5. 11; 预留孔洞; 中心线位置偏移; 5. 洞口尺寸; ±5. 12; 预留插筋; 中心线位置偏移; 3. 外露长度; ±5. 13; 吊环、木砖; 中心线位置偏移; 10. 外露长度; 0，-10. 14; 键槽; 中心线位置偏移; 5. 长度、宽度; ±5. 深度; ±5. 15; 灌浆套筒及连接钢筋; 灌浆套筒中心线位置; 2. 连接钢筋中心线位置; 2. 连接钢筋外露长度; +10，0. 检查方法： 1.预支墙板高度、宽度：用尺量两端与中间部位，取其中偏差绝对值较大值； 2.预支墙板厚度：用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值； 3.对角线差：在构件表面，用尺量两个对角线的长度，取其绝对值的差值； 4.表面平整度：用2m靠尺放在构件表面，用楔形塞尺测量靠尺与表面之间的最大缝隙； 5.侧向弯曲：拉线，钢尺量最大弯曲处； 6.翘曲：四对角拉两条线，量两线交点之间的距离，其值的2倍为翘曲值； 7.中心线位置偏移、中心线位置：用尺量纵横两个方向中心线位置，取其较大值； 8.外露长度、水平高差、水平方向中心位置偏差、垂直位置：用尺量； 9.预留洞口尺寸：用尺量纵横两个方向尺寸，取其较大值； 10.键槽长度、宽度、深度：用尺量。 |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

# 附表22 预制梁柱桁架构件外形尺寸检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，XXX预制梁。 |  |
| 实测检查内容： 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 规格尺寸; 长度; <12m; ±5. ≥12m，且<18m; ±10. ≥18m; ±20. 2; 宽度; ±5. 3; 厚度; ±5. 4; 对角线差柱、梁; 6. 5; 外形; 表面平整度; 内表面; 4. 外表面; 3. 6; 侧向弯曲; L/750且≤20. 7; 翘曲; L/750. 8; 预埋件; 预埋螺栓; 中心线位置偏移; 2. 外露长度; +10，-5. 9; 预埋钢板; 中心线位置偏差; 5. 平面高差; 0，-5. 10; 预留孔洞; 中心线位置偏移; 5. 洞口尺寸; ±5. 11; 预留插筋; 中心线位置偏移; 3. 外露长度; ±5. 12; 吊环; 中心线位置偏移; 10. 外露长度; 0，-10. 13; 键槽; 中心线位置偏移; 5. 长度、宽度; ±5. 深度; ±5. 14; 灌浆套筒及连接钢筋; 灌浆套筒中心线位置; 2. 连接钢筋中心线位置; 2. 连接钢筋外露长度; +10，0. 检查方法： 1.规格尺寸长度、宽度：用尺量两端与中间部位，取其中偏差绝对值较大值； 2.规格尺寸厚度：用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值； 3.表面平整度：用2m靠尺放在构件表面，用楔形塞尺测量靠尺与表面之间的最大缝隙； 4.侧向弯曲：拉线，钢尺量最大弯曲处； 5.翘曲：四对角拉两条线，量两线交点之间的距离，其值的2倍为翘曲值； 6.中心线位置偏移、中心线位置：用尺量纵横两个方向中心线位置，取其较大值； 7.外露长度、平面高差：用尺量； 8.洞口尺寸：用尺量纵横两个方向尺寸，取其较大值； 9.键槽长度、宽度、深度：用尺量。 |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

# 附表23 预制楼梯构件外形尺寸检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，预制墙板。 |  |
| 实测检查内容： 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 规格尺寸; 高度; ±4. 2; 宽度; ±4. 3; 厚度; ±3. 4; 外形; 表面平整度; 3. 5; 侧向弯曲; L/1000且≤20. 6; 翘曲; L/750. 7; 预埋件; 预埋螺栓; 中心线位置偏移; 2. 8; 预留孔洞; 中心线位置偏移; 5. 洞口尺寸; ±5. 9; 键槽; 中心线位置偏移; 5. 长度、宽度; ±5. 深度; ±5. 检查方法： 1.预支楼梯高度、宽度：用尺量两端与中间部位，取其中偏差绝对值较大值； 2.预支楼梯厚度：用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值； 3.对角线差：在构件表面，用尺量两个对角线的长度，取其绝对值的差值； 4.表面平整度：用2m靠尺放在构件表面，用楔形塞尺测量靠尺与表面之间的最大缝隙； 5.侧向弯曲：拉线，钢尺量最大弯曲处； 6.翘曲：四对角拉两条线，量两线交点之间的距离，其值的2倍为翘曲值； 7.中心线位置偏移、中心线位置：用尺量纵横两个方向中心线位置，取其较大值； 8.预留洞口尺寸：用尺量纵横两个方向尺寸，取其较大值； 9.键槽长度、宽度、深度：用尺量。 |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

# 附表24 装饰构件外观尺寸检验记录

预制构件厂：                                      监理单位：

| 检查时间 ：xxxx年xx月xx日xx时 | 记录编号：XXX-001 |
| --- | --- |
| 检查部位：XXX项目，XXX装饰构件。 |  |
| 实测检查内容： 项次; 检验项目及内容; 设计值（mm）; 允许偏差（mm）; 检查点数实测值（mm）; 检查结果是否合格. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; 通用; 表面平整度; 2. 2; 石材和面砖; 立面垂直度; 3. 3; 阳角方正; 2. 4; 上口平直; 2. 5; 接缝平直; 3. 6; 接缝深度; ±5. 7; 接缝宽度; ±2. 检查方法： 1.表面平整度：2m靠尺或塞尺检查； 2.石材和面砖立面垂直度：2m水准尺检查； 3.石材和面砖阳角方正：用托线板检查； 4.石材和面砖上口平直：拉通线用钢尺检查； 5.石材和面砖接缝平直、深度：用钢尺或塞尺检查； 6.石材和面砖接缝宽度：用钢尺检查。 |
| 备注： |  |
| 构件厂检查结果 | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

# 附表25 混凝土预制构件观感质量检查记录

| 工程名称 |  | 123 |  |  |  | 构件厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制构件名称 |  |  |  |  |  | 预制构件编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量评价 |
| 1 | 露筋 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 2 | 蜂窝 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 3 | 孔洞 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 4 | 夹渣 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 5 | 疏松 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 6 | 裂缝 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 7 | 连接部位缺陷 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 8 | 外形缺陷（含涨模） |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 9 | 外表缺陷 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 10 | 破损 |  | 共检查 |  | 点，好 |  | 点，一般 |  | 点，差 |  |  | 点 |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件厂负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表26 预制构件结构实体检验资料核查记录

| 工程名称 |  | 123 |  | 构件厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制构件名称 |  |  |  | 预制构件编号 |  |  |  |
| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 检验项目 | 混凝土强度 |  | 钢筋保护层厚度 | 预制构件尺寸偏差 | 合同约定项目 |  | 其他项目 |
| 检验依据 | DB21/T 2568-2020第4.6.4条，GB50204-2015附录D |  | DB21/T 2568-2020第4.7.15条 | DB21/T 2568-2020第4.7.6条 | GB50204-2015 10.1.1条 |  | 设计要求、有关规定等 |
| 检验数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果及主要数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位名称及资质证书 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件厂自检结果 构件厂技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位核查意见 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

# 附表27 预制构件质量控制资料核查记录

| 工程 名称 |  | 构件厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 构件厂 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 生产方案审核表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原材料质量证明文件和抽样检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 预拌混凝土的质量证明文件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土、灌浆料的性能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋接头的试验报告 |  |  |  |  |  |
| 6 | 预制构件质量证明文件（包括结构性能检验报告） |  |  |  |  |  |
| 7 | 预应力筋用锚具、连接器的质量证明文件和抽样检验报告 |  |  |  |  |  |
| 8 | 预应力筋安装、张拉检验记录 |  |  |  |  |  |
| 9 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土试件的试验报告 |  |  |  |  |  |
| 11 | 结构实体检验记录 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录 |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 构件厂检查结果 |  | 构件厂质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见 |  | 监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附表28 监理通知单

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

致： (构件厂名称) 事由： 内容： 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年 月 日

注：本表一式两份，项目监理机构、构件厂各一份。

# 附表29

联系函

| 发件人： | 监理单位名称 | 日 期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关 于： |  | 编 号： |  |
| 主 送： |  | 份 数： |  |
| 抄 送： |  |  |  |
|  紧急  请审阅  请批  请答复  请传阅 请批示: |  |  |  |
| 内容： 项目总监： 监理机构： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |