附件1：
机动车道结构标准

机动车道
1.主、次干路机动车道
A、新建结构（厚76cm）：
细粒式SBS改性沥青混凝土(AC—13C)          4cm   

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                         
中粒式沥青混凝土(AC—20F)                 5cm   

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                         
粗粒式沥青混凝土(AC—25F)                 7cm   

洒透层沥青(0.9升/平方米)                         
水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)          20cm   

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)          20cm   

级配碎石(粒径≤3.75cm)                    20cm   

碾压路床(重型击实标准，压实度≥95%)               

B、补强盖被结构（厚9cm）：
细粒式SBS改性沥青混凝土(AC—13C)          4cm  

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                         

中粒式沥青混凝土(AC—20F)(含调拱)      平均厚度5cm

洒粘层沥青(0.9升/平方米)                        

高压吸尘                                      

清洁路面                                      

旧有沥青路面铣刨或拉毛(拉毛深度1.5cm)             

2.支路机动车道   

A、走公交车等重型车辆、交通量较大的道路新建结构（厚70cm）：
细粒式沥青混凝土(AC—13C)                 4cm   

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                          
中粒式沥青混凝土(AC—20F)                 6cm    
洒透层沥青(0.9升/平方米)                          
水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)          20cm    

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)          20cm    

级配碎石(粒径≤3.75cm)                    20cm    

碾压路床(重型击实标准，压实度≥95%)                
B、走公交车等重型车辆、交通量较大的道路补强盖被（厚9cm）：
细粒式沥青混凝土(AC—13C)                 4cm    

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                          

中粒式沥青混凝土(AC—20F)(含调拱)        平均厚度5cm

洒粘层沥青(0.9升/平方米)                          

高压吸尘                                       
清洁路面                                       

旧有沥青路面铣刨或拉毛(拉毛深度1.5cm)             

C、不走公交车等重型车辆、交通量较小的道路新建结构（厚70cm）：
细粒式沥青混凝土(AC—13C)                  4cm    

洒粘层沥青(0.5升/平方米)                          

中粒式沥青混凝土(AC—20F)                  6cm    

洒透层沥青(0.9升/平方米)                           
水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)           15cm    

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)           15cm    

级配碎石(粒径≤3.75cm)                    20cm     
碾压路床(重型击实标准，压实度≥95%)                 
D、不走公交车等重型车辆、交通量较小的道路补强盖被（厚5cm）：
细粒式沥青混凝土(AC—13C)                  5cm    

细粒式沥青混凝土(AC—13C)整型调拱)                 

洒粘层沥青(0.9升/平方米)                           

高压吸尘                                        
清洁路面                                        

旧有沥青路面铣刨或拉毛(拉毛深度1.5cm)               

