附件2：

非机动车道和人行道结构标准

1.非机动车道

A、非机动车道新建结构（厚45cm）：

细粒式沥青混凝土(AC—13F)                  5cm

洒透层沥青(0.9升/平方米)

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)           20cm

级配碎石(粒径≤3.75cm)                     20cm

碾压路床(重型击实标准，压实度≥93%)

B、非机动车道补强盖被结构：

细粒式沥青混凝土(AC—13F)                  5cm

洒粘层沥青(0.5升/平方米)

高压风机除尘

清洁路面

旧有沥青路面铣刨或拉毛(拉毛深度1.0cm)

2.人行道结构标准

A、重点地段(厚46cm）：

花岗岩石板                               8cm

水泥砂浆(1：2)                            3cm

C20混凝土                               15cm

级配碎石(粒径≤3.75cm)                     20cm

碾压路床(重型击实标准，压实度≥93%)

B、普通区域

烧结砖(厚49cm）：

烧结砖                                    6cm

水泥砂浆(M7.5)                             3cm

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)            20cm

级配碎石(粒径≤3.75cm)                      20cm

碾压路床(重型击实标准，压实度≥93%)

高强彩色混凝土砖(厚51cm）：

混凝土彩砖                                8cm

水泥砂浆(M7.5)                             3cm

水泥稳定碎石(厂拌，水泥重量比5%)            20cm

级配碎石(粒径≤3.75cm)                      20cm

碾压路床(重型击实标准，压实度≥93%)

C、上车的人行道新建、盖被结构参照非机动车道结构。